## 国家部分铝合金压铸标准对照

| 合金 系列 | 国别 | 合金牌号 | WB/% |  |  |  |  | 标准规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Cu | Mg | Fe | Al |  |
| AI-Si系 | 中国 | YL102 | 10.0-13.0 | <0.6 | <0.05 | <1.2 | 余量 | GB/T15115-94 |
|  | 日本 | ADC1 | 11.0-13.0 | <1.0 | <0.30 | <1.2 |  | JISH5302-82 |
|  | 美国 | 413 | 11.0-13.0 | <1.0 | <0.35 | <2.0 |  | ASTMB85-82 |
|  | 俄罗斯 | AJ12 | 10.0-13.0 | <0.6 | <0.10 | <1.5 |  | TOCT2685-82 |
|  | 德国 | AlSil2 | 11.0-13.5 | <0.10 | <0.05 | <1.0 |  | DIN1725 |
| AI-Si-Mg系 | 中国 | YL104 | 8.0-10.5 | <0.30 | 0.17-0.30 | <1.0 | 余量 | GB/T15115-94 |
|  | 日本 | ADC3 | 9.0-10.0 | <0.60 | 0.40-0.60 | <1.3 |  | JISH5302-82 |
|  | 美国 | 360 | 9.0-10.0 | <0.60 | 0.40-0.60 | <2.0 |  | ASTMB85-82 |
|  | 俄罗斯 | AJl4 | 8.0-10.5 | <0.10 | 0.17-0.30 | <1.0 |  | TOCT2685-82 |
|  | 德国 | AlSil0Mg | 9.0-11.0 | <0.10 | 0.20-0.50 | <1.0 |  | DIN1725 |
| AI-Si-Cu系 | 中国 | YL112 | 7.5-9.5 | 3.0-4.0 | <0.30 | <1.2 | 余量 | GB/T15115-94 |
|  |  | YL113 | 9.6-12.0 | 1.5-3.5 | <0.30 | <1.2 |  |  |
|  | 日本 | ADC10 | 7.5-9.5 | 2.0-4.0 | <0.30 | <1.3 |  | JISH5302-82 |
|  |  | ADC12 | 9.6-12.0 | 1.5-3.5 | <0.30 | <1.3 |  |  |
|  | 美国 | 380 | 7.5-9.5 | 3.0-4.0 | <0.10 | <1.3 |  | ASTMB85-82 |
|  |  | 383 | 9.5-11.5 | 2.0-3.0 | <0.10 | <1.3 |  |  |
|  | 俄罗斯 | AJl6 | 4.5-6.0 | 2.0-3.0 | <0.10 | <1.5 |  | TOCT2685-82 |
|  | 德国 | AlSi8Cu3 | 7.5-9.5 | 2.0-3.5 | <0.30 | <1.3 |  | DIN1725 |
| AI-Mg系 | 中国 | YL302 | 0.80-1.30 | <0.10 | 4.5-5.5 | <1.2 | 余量 | GB/T15115-94 |
|  | 日本 | ADC5 | <0.30 | <0.20 | 4.0-8.5 | <1.8 |  | JISH5302-82 |
|  | 美国 | 518 | <0.35 | <0.25 | 7.5-8.5 | <1.8 |  | ASTMB85-82 |
|  | 德国 | AlMg9 | <0.50 | <0.05 | 7.0-10.0 | <1.0 |  | DIN1725 |